Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК - эконом

(модификация для ручного нанесения)

АСТРАТЕК эконом - многофункциональный композиционный материал на основе полимерного связующего. После высыхания образует эластичное твёрдое, однородное покрытие, с высокими теплоизолирующими свойствами. Применяется для теплоизоляции любых конструкций из кирпича, бетона, металла, пластика, дерева.

Покрытие АСТРАТЕК эконом температуростойкое, атмосферостойкое, паропроницаемое, содержит ингибиторы коррозии.

АСТРАТЕК эконом применяется для тепловой изоляции наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций и перекрытий зданий, проблемных зон, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, воздуховодов, паропроводов, емкостей и промышленного оборудования различного назначения, требующих тепловой защиты с температурой эксплуатации от - 60°С до + 200°С. Ликвидирует «мостики холода», устраняет дефекты строительства и антикоррозийной защиты.

Преимущества покрытия АСТРАТЕК эконом:

- снижает или полностью устраняет образование конденсата;

- предотвращает коррозию под изоляцией;

- предохраняет персонал от ожогов (горячие трубы, котельные);

- наносится на поверхности любых конфигураций;

- обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности;

- не поддерживает горение, снижает дымообразование и распространение огня;

- нетоксичен, экологически безопасен;

- малые трудо- и ресурсозатраты при эксплуатации и ремонте.

Технические характеристики АСТРАТЕК – эконом (модификация для ручного нанесения)

| № п/п | Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 571±15% | ГОСТ 31992.1 |
| 2 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 53 | ГОСТ 31939 |
| 3 | Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | ГОСТ Р 52020, п.9.4 |
| 4 | Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007 |
| 5 | Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 378±20% | ГОСТ 15139 п.2 |
| 6 | Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее - к бетонной и кирпичной поверхности - к стали | 0,8 0,8 | ГОСТ 32299 |
| 7 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: Воды 5% раствора щелочи | 24 24 Образцы после испытания не должны иметь дефектов (трещин, пузырьков) | ГОСТ 9.403 метод Б |
| 8 | Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | Образцы должны выдержать воздействие температуры (200±5) °С в течение 3 ч, охлажденная поверхность покрытия должна быть без дефектов, допускается изменение цвета покрытия | ГОСТ Р 51691 п.9.8 |
| 9 | Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С), не более | 0,032 ± 10% | ГОСТ 7076 |
| 10 | Сопротивление теплопередачи одного технологического слоя покрытия (0,5±0,1 мм), при температуре 25°С в стационарном тепловом режиме, м2•°С/Вт | 0,4 ± 3% | М-001-2003 ФГУП НИИ Сантехники |

Срок службы полимерного покрытия Астратек - 15 - 30 лет (в зависимости от условий эксплуатации).

| Фасовка | Цена за 1 литр | Цена за упаковку |
| --- | --- | --- |
| 3 л | 545 р. | 1 635 р. |
| 10 л | 460 р. | 4 600 р. |
| 20 л | 420 р. | 8 400 р. |

Рекомендации по нанесению

ТПП АСТРАТЕК - эконом

(модификация для ручного нанесения)

1. Подготовка поверхности

Изолируемая поверхность должна быть сухой, очищенной от ржавчины, пыли, высолов, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, без признаков грибковых поражений. При необходимости следует удалить рыхлые участки, расшить трещины, отремонтировать поверхность цементно-штукатурными составами, обеспылить. Цементное молочко на бетонных поверхностях удалить механическим способом или химическим фрезерованием.

Для выравнивания существенных дефектов (сколы, глубокие трещины) поверхности рекомендуется использовать соответствующие шпатлевки для внутренних или наружных работ.

2. Грунтование

Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода материала загрунтуйте поверхности универсальной грунтовкой GROSS фасад. Изолируемая металлическая поверхность должна быть обезжирена, очищена от ржавчины и загрязнений. Для лучшей адгезии загрунтуйте металлические поверхности грунтовкой GROSS металл или другой температуростойкой грунтовкой по металлу. При покрытии неровных, гигроскопичных, горячих (более 80°С) поверхностей, можно использовать 25% водный раствор материала в качестве 1-го грунтовочного слоя.

3. Нанесение покрытия (модификация для ручного нанесения)

Перед использованием материала необходимо осмотреть внешний вид тары, проверить маркировку, целостность упаковки и отсутствие повреждений на ней при транспортировке. После открытия тары тщательно перемешайте материал до однородного состояния. При механическом перемешивании рекомендуемая скорость оборотов не должна превышать 300 об/мин. Материал готов к применению, допускается разбавление водой 3-7%. Покрытие наносится послойно кистью или шпателем. Рекомендуется использовать кисть из ненатурального ворса для нанесения интерьерных или фасадных красок.  Непосредственно перед нанесением материала смочите кисть водой.

Возможно нанесение пневматическим краскопультом для вязких жидкостей с давлением воздуха (не БОЛЕЕ 6-8 Атм.) Для металлических поверхностей толщина каждого слоя должна быть не более 0,5 мм, для пористых - не более 2мм.  Время полного высыхания каждого слоя при температуре 20°С – 24 часа. Температура изолируемой поверхности должна быть в пределах от +5°С до +120°С. Рабочие инструменты после нанесения промыть водой.

ВНИМАНИЕ!   Во избежание нарушения структуры покрытия, нанесение АСТРАТЕК - эконом (модификация для ручного нанесения)  при помощи аппаратов безвоздушного распыления —  запрещено!!!

4. Колеровка

Базовый цвет покрытия – белый. При необходимости Возможно заказать колерованный материал на заводе-изготовителе по большинству европейских систем колеровки. Не рекомендуется производить колеровку самостоятельно, в связи с возможным ухудшением свойств покрытия.

5. Расход

Теоретический расход составляет 1 -1,1 л на кв.м при толщине готового покрытия 1 мм на подготовленную гладкую поверхность без учета технологических потерь. Практический расход зависит от способа нанесения, шероховатости поверхности, ее формы и более точно определяется путем пробного нанесения.

6. Меры предосторожности и утилизация

При производстве работ использовать средства индивидуальной защиты: для защиты органов зрения – защитные очки либо защитную лицевую маску, для защиты органов дыхания – респиратор, для защиты кожных покровов – защитный костюм и специальная обувь. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Следует избегать попадания материала внутрь организма.

Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении.

После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

7. Хранение и транспортировка

Хранение и транспортировка в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Транспортирование в соответствии с ГОСТ 9980.5 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение», в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Материал с маркировкой «морозостойкий» можно транспортировать и хранить при температуре до -40°С в течение одного месяца. Допускается 5 циклов заморозки.

8. Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие теплоизоляционных полимерных покрытий АСТРАТЕК техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, подготовки и нанесения, которые приведены в данных рекомендациях и технических описаниях на каждый конкретный вид покрытия. Гарантийный срок хранения в оригинальной нераспечатанной упаковке - 24 месяца со дня производства.

Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническими документами.