Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК фасад

АСТРАТЕК фасад - атмосферостойкая высоковязкая композиция, специально разработанная для теплоизоляции вертикальных поверхностей. Покрытие, нанесенное на стену изнутри или снаружи, образует единую бесшовную поверхность, сохраняет тепло по всему объему помещения, что положительно влияет на микроклимат. Покрытие АСТРАТЕК фасад отражает до 80% видимого солнечного и инфракрасного спектра излучения. Это приводит к значительному уменьшению нагрева внутренних помещений в летнее время, сокращая затраты на кондиционирование, а в холодное время – может снизить потери тепла до 30%. Покрытие АСТРАТЕК фасад – долговечный материал, обладающий высокой адгезией к любым строительным материалам, наряду с хорошей паропроницаемостью обладает гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами.

АСТРАТЕК фасад применяется для тепловой изоляции оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных и других поверхностей ограждающих конструкций зданий и сооружений при наружных и внутренних работах. АСТРАТЕК фасад может быть покрыт сверху акриловой краской, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки, оклейка обоями, керамической плиткой.

Применение покрытия АСТРАТЕК фасад позволяет:

- выполнять теплоизоляцию стен как снаружи, так и изнутри;

- сохранить объем полезной площади (при теплоизоляции стен изнутри);

- не увеличивать нагрузку на строительную конструкцию;

- изолировать фасады со сложными архитектурными решениями;

- повысить температурный комфорт помещения;

- сократить расходы и время на строительные работы.

Технические характеристики АСТРАТЕК фасад

| № п/п | Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 600±10% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
| 2 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 47 | ГОСТ 17537-72, Раздел 1 |
| 3 | Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
| 4 | Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007-73 |
| 5 | Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 370±20% | ГОСТ 15139-69 |
| 6 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | ГОСТ 15140-78 |
| 7 | Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее - к бетонной и кирпичной поверхности - к стали | 0,8 0,8 | ГОСТ 28574-90 |
| 8 | Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | ГОСТ 6806-73 |
| 9 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: Воды 5% раствора щелочи 3% раствора хлористого натрия | 24 8 8 | ГОСТ 9.403-80* метод А, метод Б |
| 10 | Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | 1,0 | ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13 |
| 11 | Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,023 ± 10% | ГОСТ 7076-99 |
| 12 | Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий), при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,0012 ± 10% | п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
| 13 | Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/м ч Па | 0,02 | ГОСТ 25898-83 |

| Фасовка | Цена за 1 литр | Цена за упаковку |
| --- | --- | --- |
| 3 л | 467 р. | 1 400 р. |
| 10 л | 450 р. | 4 500 р. |
| 20 л | 430 р. | 8 600 р. |

* Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности - суммарный показатель теплопроводности покрытия с учетом кондукции пограничного слоя.

Рекомендации по нанесению ТПП АСТРАТЕК фасад

1. Подготовка поверхности

Изолируемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, высолов, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, без признаков грибковых поражений. При необходимости следует удалить рыхлые участки, расшить трещины, отремонтировать поверхность цементно-штукатурными составами, обеспылить. Цементное молочко на бетонных поверхностях удалить механическим способом или химическим фрезерованием с помощью материала Гамбит Н-1 (комплекс).

Для выравнивания существенных дефектов (сколы, глубокие трещины) поверхности рекомендуется использовать соответствующие шпатлевки для внутренних или наружных работ.

На новые бетонные и оштукатуренные поверхности покрытие следует наносить не ранее, чем через 3 - 7 дней после их естественного высыхания, при температуре +15 - +20°С и нормальной влажности. При нанесении на ранее окрашенную поверхность необходимо снять старую краску в местах шелушений, отслоений. При необходимости зашлифовать наждачной бумагой средней и крупной зернистости.

2. Грунтование

Перед нанесением теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК фасад для выравнивания впитывающей способности, улучшения адгезии и увеличения срока службы готового покрытия рекомендуется загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения GROSS фасад (1 - 2 слоя) или другой качественной акриловой грунтовкой. Для слабо впитывающих поверхностей, таких как плотный гидротехнический бетон, облицовочный керамический или силикатный кирпич и т.п., рекомендуется применять грунтовки типа «бетон-контакт».

3. Нанесение покрытия

3.1. Работы по нанесению покрытия рекомендуется проводить при температуре изолируемой поверхности в пределах от +5°С до + 60°С.

3.2. Не рекомендуется наносить покрытие на поверхности с остаточной влажностью более 8-10%, при сильном ветре, дожде, тумане, изморози.

3.3. Перед использованием АСТРАТЕК фасад необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. При механическом перемешивании скорость оборотов не должна превышать 300 об/мин. При необходимости допускается разбавление чистой водой 3 - 7 % от общего объема. Полученный состав во время работы нужно периодически перемешивать.

3.4. Покрытие наносится послойно кистью, воздушным или безвоздушным распылителем при соблюдении технологии межслойной сушки, при температуре t = 20 ± 2°С и выше и относительной влажности не более 65%.

Рекомендуемая толщина наносимого слоя — 0,5 мм, допускается нанесение слоёв жидкой теплоизоляции толщиной 0,8–1,0 мм на оштукатуренные, бетонные и кирпичные поверхности. Итоговая толщина теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК фасад определяется методом теплотехнического расчёта.

Время полного высыхания каждого нанесённого слоя толщиной не более 1,0 мм составляет 24 часа. Время полного высыхания готового покрытия зависит от количества слоёв, температуры и влажности окружающего воздуха. При необходимости, время межслойной сушки следует увеличить в 2 - 3 раза. Покрытие устойчиво к дождю через 24 ч.

Нанесение кистью

Рекомендуется использовать кисть из ненатурального ворса для нанесения интерьерных или фасадных красок, а также для окраски небольших поверхностей и исправления недостатков окраски.

Непосредственно перед нанесением материала смочите кисть водой. При нанесении кистью для получения качественного изолирующего покрытия фасада движения должны быть направлены в одну сторону.

Нанесение шпателем

На некоторые виды хорошо впитывающих поверхностей фасадов, такие как штукатурка, шпатлёвка, пористые бетоны и т.п., жидкую теплоизоляцию АСТРАТЕК фасад можно наносить шпателем, толщиной не более 0,8-1,0 мм.

Рекомендации по нанесению покрытия воздушным или безвоздушным распылителем, а также необходимые консультации по подбору необходимого оборудования можно получить у наших технических специалистов.

3.5. Рабочие инструменты после нанесения промыть водой.

3.6. На готовое покрытие можно наносить акриловые краски серии GROSS фасад, GROSS интерьер, либо другие качественные акриловые краски.

В условиях высокой влажности, а также для увеличения срока службы покрытия, рекомендуется нанесение на готовое покрытие гидрофобизаторов на водной основе.

4. Колеровка

Базовый цвет покрытия — белый. Не рекомендуется производить колеровку самостоятельно, в связи с возможным ухудшением свойств покрытия. При необходимости, можно заказать колерованный в пастельные тона материал на заводе-изготовителе по большинству европейских систем колеровки.

5. Расход

Расход теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК фасад зависит от способа нанесения, шероховатости и пористости поверхности, ее формы и более точно определяется путем пробного нанесения. Средний расход составляет: 1 - 1,3 л/кв.м. в зависимости от способа нанесения и свойств изолируемой поверхности (при толщине готового покрытия 1 мм).

6. Меры предосторожности и утилизация

Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК фасад пожаробезопасно и взрывобезопасно, не содержит растворителей, не требует специальных мер предосторожности в обращении с ним. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Материал является водорастворимым, добавление органических растворителей не допускается.

7. Хранение и транспортировка

Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК фасад следует хранить в плотно закрытой таре при температуре от + 5°С до + 35°С, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Материал с маркировкой «морозостойкий» можно транспортировать и хранить при температуре до -40°С в течение одного месяца. Допускается 5 циклов заморозки.

8. Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие теплоизоляционных полимерных покрытий АСТРАТЕК фасад техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, подготовки и нанесения, которые приведены в данных рекомендациях и технических описаниях на каждый конкретный вид покрытия. Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке - 12 месяцев со дня производства.

Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническими документами.