Теплоизоляционное полимерное покрытие

АСТРАТЕК универсал всесезонный (ВС)

АСТРАТЕК универсал ВС - многофункциональный композиционный материал, разработан для тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий, сооружений, трубопроводов, воздуховодов, промышленного оборудования различного назначения при отрицательных температурах, ликвидирует «мостики холода», устраняет дефекты строительства. АСТРАТЕК универсал ВС образует температуростойкое, атмосферостойкое, паропроницаемое покрытие, содержит ингибиторы коррозии, не подвержен воздействию УФ-излучения. Температура нанесения: от - 30°С до + 10°С.

Преимущества покрытия АСТРАТЕК универсал ВС:

- возможность выполнения работ при отрицательных температурах;

- обеспечивает повышенную тепловую защиту конструкций, сокращая теплопотери;

- формирует сплошное покрытие объекта с ликвидацией «мостиков холода»

- предотвращает образование конденсата;

- повышает температурный комфорт помещения;

- не увеличивает нагрузку на фундамент и др. строительные конструкции;

- возможность изолировать конструкции без остановки технологических процессов;

- обладает высокой адгезией к металлам и строительным материалам;

- сокращает расходы и время на строительные работы.

Технические характеристики АСТРАТЕК универсал ВС

| № п/п | Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 625±10% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
| 2 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 53 | ГОСТ 31939-2012 |
| 3 | Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007-73 |
| 4 | Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 368±20% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
| 5 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | ГОСТ 15140-78 |
| 6 | Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее - к бетонной и кирпичной поверхности - к стали | 0,8 0,8 | ГОСТ 28574-90 |
| 7 | Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | ГОСТ 6806-73 |
| 8 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: Воды 5% раствора щелочи 3% раствора хлористого натрия | 24 24 24 | ГОСТ 9.403-80* метод А, метод Б |
| 9 | Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | 1,5 | ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13 |
| 10 | Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,023 ± 10% | ГОСТ 7076-99 |
| 11 | Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий), при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С)* | 0,0012 ± 10% | п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |

| Фасовка | Цена за 1 литр | Цена за упаковку |
| --- | --- | --- |
| 20 л | 495 р. | 9 900 р. |
| 1л | 600р. | 600р. |

* Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности - суммарный показатель теплопроводности покрытия с учетом кондукции пограничного слоя.

Рекомендации по нанесению ТПП АСТРАТЕК универсал ВС

1. Подготовка поверхности

Изолируемая поверхность должна быть сухой, очищенной от ржавчины, пыли, высолов, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, без признаков грибковых поражений. При необходимости следует удалить рыхлые участки, расшить трещины, отремонтировать поверхность цементно-штукатурными составами, обеспылить. Цементное молочко на бетонных поверхностях удалить механическим способом или химическим фрезерованием с помощью специальных материалов.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность необходимо снять старую краску в местах шелушений, отслоений. При необходимости зашлифовать наждачной бумагой средней и крупной зернистости.

2. Грунтование

Перед нанесением теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК универсал ВС для выравнивания впитывающей способности, улучшения адгезии и увеличения срока службы готового покрытия рекомендуется загрунтовать поверхность. В качестве грунтовки для сильно и неравномерно впитывающих поверхностей рекомендуется использовать 20 - 25% раствор материала АСТРАТЕК универсал ВС в органическом растворителе (уайт-спирит, сольвент, толуол, Р-4).

При покрытии металлических поверхностей рекомендуется использовать соответствующие грунтовки по металлу.

3. Нанесение покрытия

При нанесении теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК универсал ВС следует обратить внимание на следующие моменты:

3.1. Работы по нанесению покрытия рекомендуется проводить при температуре изолируемой поверхности в пределах от - 20 °С до + 25°С.

3.2. Не рекомендуется наносить покрытие на поверхности с остаточной влажностью более 5%, а также при снеге, дожде, тумане, изморози, сильном ветре.

3.3. Перед использованием АСТРАТЕК универсал ВС необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. При механическом перемешивании скорость оборотов не должна превышать 300 об/мин. При необходимости допускается разбавление растворителем 3 - 5% (уайт-спирит, сольвент, толуол, Р-4) от общего объема. Полученный состав необходимо во время работы периодически перемешивать.

3.4. Покрытие наносится послойно кистью, воздушным или безвоздушным распылителем при соблюдении технологии межслойной сушки (24 часа при температуре t = - 10°С). При необходимости, время межслойной сушки следует увеличить в 2 - 3 раза.

Нанесение кистью

Рекомендуется использовать кисть из ненатурального ворса для нанесения интерьерных или фасадных красок, а также для окраски небольших поверхностей и исправления недостатков окраски.

Нанесите материал кистью в одном направлении толщиной не более 0,2 мм. Как только этот слой материала высох до отлипания, нанесите следующий слой, и так - до толщины одного технологического слоя. Как правило, это 2 - 3 прохода кисти (в результате, толщина слоя составит 0,3 - 0,5 мм).

Рекомендации по нанесению покрытия воздушным или безвоздушным распылителем, а также необходимые консультации по подбору необходимого оборудования можно получить у наших технических специалистов.

3.5. Рабочие инструменты после нанесения промыть растворителем.

3.7. Готовое покрытие можно окрашивать любыми качественными красками.

4. Колеровка

Базовый цвет покрытия — белый. Не рекомендуется производить колеровку самостоятельно, в связи с возможным ухудшением свойств покрытия. При необходимости можно заказать колерованный в пастельные тона материал на заводе-изготовителе по большинству европейских систем колеровки.

5. Расход

Расход теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК универсал ВС зависит от способа нанесения, шероховатости и пористости поверхности, ее формы и более точно определяется путем пробного нанесения. Средний расход составляет: 1 — 1,3 л/кв.м в зависимости от способа нанесения и свойств изолируемой поверхности (при толщине готового покрытия 1 мм).

6. Меры предосторожности и утилизация

При работе с теплоизоляционным полимерным покрытием АСТРАТЕК универсал ВС необходимо учитывать все требования пожарной безопасности, так как материал содержит летучие, легковоспламеняющиеся растворители. При попадании на кожу немедленно удалить очистителем для рук и промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении.

7. Хранение и транспортировка

Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК универсал ВС следует хранить в закрытых, проветриваемых и взрывопожаробезопасных помещениях при температуре от - 40°С до +30°С в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников открытого огня.

8. Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие теплоизоляционного полимерного покрытия АСТРАТЕК универсал ВС техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, подготовки и нанесения, которые приведены в данных рекомендациях.

Срок годности в оригинальной закрытой упаковке - 12 месяцев со дня производства.

Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническими документами.