# Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь

# «Гидротэкс-Б» Гидропломба

Вспомогательная модификация для блокирования напорных течей в конструкциях при подготовке к гидроизоляционным работам

## Быстротвердеющая в течение 3-5 минут гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды (для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях).

## РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь «Гидротэкс-Б» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред. Готовая к применению гидроизоляционная смесь «Гидротэкс-Б» используется при ликвидации напорных течей через трещины, швы, технологические отверстия в конструкциях. Рекомендуется применять совместно с основными модификациями («Гидротэкс-В»; «Гидротэкс-У»; «Гидротэкс-К»; «Гидротэкс-Л»).

Является вспомогательной модификацией и применяется в период подготовки поверхностей конструкций к производству гидроизоляционных работ. При устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).

## ДОСТОИНСТВА

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Б» устойчив к воздействию гидростатического давления.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Б» устойчив к воздействию агрессивных  сред.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Б» воздухопроницаем.

- Быстрая ликвидация напорных течей от 3 до 5 мин.

- Высокие водоостанавливающие свойства за счет быстрого срока схватывания готовой к применению гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Б» и быстрого набора прочности ее затвердевшего раствора.

- Усиленное сцепление затвердевшего  раствора гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Б» с обрабатываемой поверхностью.

- Достаточно затворить водой и готовую к применению гидроизоляционную смесь «Гидротэкс-Б» вдавить в заранее разделанное место напорной течи.

- Экологически чист.

- Химические составляющие проникая в капиллярные поры бетона, герметизируют (кольматируют) их.

- Оборудование легко очищается водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- На цементной основе.

- Не содержит растворителей.

- Материал разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

- Огнебезопасен.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Срок схватывания мин. | 0,3-5,0 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды при применении | Не менее +5°С |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), в возрасте 3 суток | 2,1 МПа (21 кгс/см2) |

ОСНОВНЫЕ НОРМИРУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Температура эксплуатации, С0 , минимальная, максимальная | (- 40) – (+ 90) |
| --- | --- |
| Марка по водонепроницаемости | не менее 16 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа | Не менее 8,2 |
| Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа | не менее 23 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа | не менее 3,3 |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА

С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ (20 мм)

| Наименование показателя | Бетон с покрытием «Гидротэкс-Б» | Бетон без покрытия |
| --- | --- | --- |
| Водонепроницаемость (прямое давление), W (атм.) | >16 | 2 |
| Водонепроницаемость (обратное давление), W (атм.) | 14 | 2 |
| Диффузионная проницаемость2) для СО2, D 1 , см2 /с | не проницаемо | 4,16×10-4 |
| Прочность сцепления с бетоном, через 28 суток, МПа | > 3,3 | - |

- Внешний вид: сухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей.

- Расход готовой к применению смеси (в пересчете на сухую смесь): 1,9 – 2,0 кг/дм3

- Время выработки готовой смеси: 3,0-5,0 мин.

- Упаковка: полимерное ведро весом 0,7; 6,0 кг

- Гарантийный срок хранения: 18 месяцев в упаковке из полимерных ведер.

- Подробная инструкция по применению размещена на упаковке.

Температура окружающей среды при нанесении, готовой к применению гидроизоляционной смеси, не менее: +5 0С.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимо произвести осмотр очищенных, в соответствии с инструкциями по применению (основных модификаций) сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс», поверхностей конструкций. Визуально определить и отметить места напорных течей.

- ПОДГОТОВКА, РАЗДЕЛКА МЕСТ НАПОРНЫХ ТЕЧЕЙ И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА

В местах напорных течей  и интенсивного намокания поверхности конструкций «плачущая поверхность» устраивают отверстия диаметром 30-40 мм., глубиной 70-100 мм. В подготовленные отверстия вставляют дренажные трубки (из поливинилхлорида) диаметром 20-25 мм. длиной 180-200 мм. Дренажные трубки закрепляют в подготовленных отверстиях при помощи готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б». Дренажная трубка должна выходить на 100-120 мм за плоскость конструкции.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСИ ТМ «ГИДРОТЭКС-Б»

- Из упаковки в  удобную предварительно смоченную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Б», в количестве  необходимом для  заделки одного подготовленного места напорной течи (примерно  300-400г сухой смеси).

- Сухую гидроизоляционную смесь тщательно перемещать, после чего затворить водой комнатной температуры (200С) в количестве 15% от ее веса  (45-60мл воды на 300-400г сухой смеси). Энергично перемешать до придания смеси консистенции «сырой земли». Затем, разминая руками сформировать полученную готовую к применению гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Б» в форме шара.

- Затворение сухой гидроизоляционной смеси производить за одни раз при энергичном перемешивании лопаткой в течение 30-40 сек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вода затворения должна быть комнатной температуры (200◦С). Емкость для затворения и лопатка должны быть смочены водой. Повторно добавлять воду категорически запрещается.

- ЗАДЕЛКА РАЗДЕЛАННЫХ И ПОДГОТОВЛЕННЫХ МЕСТ НАПОРНЫХ ТЕЧЕЙ ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСЬЮ ТМ «ГИДРОТЭКС-Б»

Готовую к применению гидроизоляционную смесь с силой вдавить в подготовленное место руками или зачеканить при помощи металлического или деревянного цилиндра диаметром соответствующим диаметру дренажного отверстия. Прижать и удерживать в течение 3-5 мин. Заполнение готовой к применению гидроизоляционной смесью дренажного отверстия производить на глубину меньше глубины дренажного отверстия на 2-3 см. Через час после блокирования напорной течи, полностью заделать дренажное отверстие готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш». Вертикальные напорные течи изолируются сверху вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: При появлении ранее не выявленных напорных  течей, необходимо   произвести операции по подготовке и разделки мест напорных течей, и их ликвидации в соответствии с положениями данной инструкции.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по устройству гидроизоляции производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой и обратиться к врачу.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Сухие дисперсные строительные  гидроизоляционные  проникающие капиллярные смеси ТМ «Гидротэкс-Б» хранить в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. При температуре окружающей среды выше +300С следует защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей. При хранении упаковки устанавливают на деревянные поддоны на расстоянии 15см. от пола в ряды не более 4 рядов. При складировании на большую высоту предусматривать мероприятия, предотвращающие разрыв (разлом) упаковки. Поддоны с упаковкой должны быть укрыты плотной полимерной пленкой на весь период хранения.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей «Гидротэкс-Б», при соблюдении правил хранения 12 месяцев в ненарушенной упаковке производителя.

ВНИМАНИЕ

- Несоблюдение положений инструкции, Технологического Регламента на производство работ при устройстве гидроизоляции с применением сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс» (подготовки поверхности, приготовление гидроизоляционной смеси готовой к применению и т.п.) может привести к изменению заявленных характеристик.

- Работы по устройству гидроизоляции производить при температуре окружающей среды не ниже +5° С.