Гидрофобизатор «Гидротэкс-Ф»

Эффективное средство для поверхностной обработки строительных материалов и конструкций, предотвращающее водонасыщение, появление высолов и грибковых образований. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется использовать для гидрофобизации (придания водоотталкивающих свойств) фасадов кирпичных, бетонных, пено. и газобетонных, цементосодержащих и деревянных зданий, столбов, заборов, цоколей, балконов, козырьков, парапетов, отливов и откосов, а также шиферных, черепичных крыш, натурального и искусственного камня; внутренних перегородок из гипрока, дерева, кирпича, цемента; стен, потолков, полов в бассейнах в квартирах, гаражах, подвалах, загородных домах, коттеджах; туалетах, ванных комнатах, кухнях; деревянных изделий, оконных рам, дверных коробок.

ДОСТОИНСТВА

- Придаёт поверхности строительного материала водоотталкивающие свойства.

- Не изменяет паро- и воздухопроницаемости материала.

- Предохраняет железобетонные конструкции от проникновения агрессивного конденсата через защитные слои бетона к арматуре.

- Позволяет сохранить исходные теплофизические свойства строительных материалов в сырое время года.

- В виду отсутствия органических растворителей он может быть использован при работе внутри помещений.

- Изготовлен из отечественного сырья (обработка им дешевле, чем аналогичными качественными зарубежными средствами).

- Удобство транспортировки и хранения (за счёт концентрированной формы, длительного срока годности).

- Соотношение цена-качество.

- Срок хранения рабочего раствора неограничен.

- Прост в применении.

- Экологически чист.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Изготовлен из экологически чистого сырья;

- Не выделяет вредных испарений;

- Радиоактивно безопасен;

- Не токсичен;

- Пожаробезопасен;

- СГС № 78.01.05.231.П.006174.10.02 от 16/10/2002 г.

## ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

«Гидротэкс-Ф» представляет собой многокомпонентный водный раствор.

| Водопоглощение, % | по массе не более 2,5 |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 | не менее 1,020 |
| Реакция среды (рН водной вытяжки) | 12—13 |
| Сухой остаток, % | не более 2,5 |
| Температура окружающей среды при нанесении | не менее +10° С |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### РАСХОД от 0,2—1 л/кв. м (в зависимости от состояния и типа поверхности).

### УПАКОВКА Канистры емкостью 1 л, 5 л, 10 л;

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхностей к защите состоит в тщательной очистке их от пыли, грязи и заделке дефектных мест и трещин. Работы следует проводить не раньше, чем через неделю после завершения отделочных работ (заделка швов, шпаклёвка и окраска известковыми, клеевыми и цементными красками).

- Защиту поверхности наружных стен следует проводить в сухое время года, желательно поверхность при этом не подвергать воздействию воды.

- Поверхность перед нанесением защитного раствора необходимо тщательно зачистить от масляных и жировых загрязнений металлическими щётками и обдуть сжатым воздухом (смести щёткой с грубым ворсом).

- Концентрат защитного состава «Гидротэкс-Ф» перед применением тщательно перемешать и развести обычной водопроводной водой комнатной температуры в пропорциях 1:4 (1ч концентрата : 4ч вода).  Для поверхностной обработки фасадов концентрат смешать с 5-ю частями воды.

- На поверхности строительных материалов раствор следует наносить краскораспылителем, а на небольшие поверхности — кистью или валиком.

- Для равномерной и глубокой пропитки поверхностей необходимо:

  - сохранять перпендикулярное направление факела к поверхности;

  - передвигать краскораспылитель (кисть, валик) с постоянной скоростью;

  - сохранять выбранное расстояние между факелом и поверхностью, которое устанавливается на практике и зависит от диаметра факела краскораспылителя.

- Защитный состав «Гидротэкс-Ф» должен наносится до полного насыщения материала, в 2—3 слоя с промежутком 10—15 минут.

- Появившаяся «седина» на поверхности материала после обработки, свидетельствует о полном насыщении материала. Остатки защитного состава, невпитавшиеся в материал, удаляются механическим путём (щётка, грубая ткань) или смываются атмосферными осадками. При качественной обработке, гидрофобный эффект полностью наступает через 12-24 ч. Водоотталкивающий эффект сохраняется до 15 лет, в зависимости от внешних условий.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### Работы проводить в резиновых перчатках. При работе с распылителем или обработке потолков, пользоваться защитными очками и респиратором. При попадании в глаза, тщательно промыть водой. Использование тары из цветных металлов запрещено.

## ХРАНЕНИЕ

- Хранить в герметичной таре, в закрытых (отапливаемых в зимнее время года) складских помещениях

при температуре не ниже 00С.

- Укладывать на друг друга в высоту не более 4 рядов.

- Срок хранения рабочего раствора не ограничен.

- Срок хранения концентрата 1 год с момента выпуска.