# «Гидротэкс-В» водоостанавливающий

Гидроизоляция с высоким сопротивлением давлению воды и воздействию агрессивных сред (для устройства внутренней гидроизоляции в сооружениях заглубленного и полузаглубленного типа при постоянной фильтрации грунтовых вод).

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован в качестве внутренней гидроизоляции по бетону и камню в подземных условиях и на поверхности. Например: для подвалов, расположенных ниже уровня грунтовых вод (при постоянной инфильтрации воды через стены), водных резервуаров и резервуаров с агрессивными средами, тоннелей, плавательных бассейнов, лифтовых шахт, пищевых  емкостей  и т. д.

## ДОСТОИНСТВА

- Устойчив к воздействию гидростатического давления;

- Устойчив к воздействию агрессивных  сред;

- Воздухопроницаемость;

- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью;

- Обработанная поверхность легко подвергается окраске, побелке и пр.;

- Экологически чист;

- Проникая в поры бетона, герметизирует их;

- Создает высокопрочное поверхностное покрытие;

- Обладает способностью «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,3 мм;

- Экономичность;

- Значительное увеличение межремонтных сроков эксплуатации;

- Затворяется обычной водопроводной водой

- Подготовка поверхности не требует от производителя работ специальных знаний;

- Наносится на влажную поверхность;

- Оборудование легко очищается водой;

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ «Гидротэкс-В» представляет собой смесь портландцементов, просеянного песка и химических добавок. РАСХОД: 2-3 кг сухой смеси на 1 м2 (слой 2мм). Расход зависит от состояния поверхности. УПАКОВКА: мешок 25 кг; ведро 8кг, 15кг.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- На цементной основе;

- Не содержит растворителей;

- Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении (СГС № 77.01.03.571.П.13006.06.4 от 11.06.04);

- Огнебезопасен

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Водонепроницаемость | 1,6 МПа (16атм) |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации | -40…+90°С |
| Предел прочности при изгибе, в возрасте 28 суток не менее | 6 МПа (60 кгс/кв. см) |
| Предел прочности при сжатии, в возрасте 28 суток не менее | 30 МПа (300 кгс/кв. см) |
| Предел прочности на отрыв (адгезия), в возрасте 3 суток | 0,75 МПа (7,5 кгс/кв. см) |
| Предел прочности на отрыв (адгезия), в возрасте 7 суток | 2,0 МПа (20 кгс/кв. см) |
| Предел прочности на отрыв (адгезия), в возрасте 28 суток | 3,6 МПа (36 кгс/кв. см) |
| Морозостойкость не менее | 500 циклов |
| Коэффициент химической стойкости (К хс): |
| Для солей и оснований | 0,8 (высокостойкий) |
| Для хлористых солей | 0,8 (высокостойкий) |
| Для растворителей | 0,8 (высокостойкий) |
| Для нефтепродуктов | 0,8 (высокостойкий) |

Температура окружающей среды при нанесении, не менее +50С

## Инструкция по применению

- 1) ПОДГОТОВКА МЕСТА ПРОТЕЧКИ

Поверхность очищается от штукатурки, легко удаляемых включений, краски, грязи, жира, поверхностной пленки цементного камня и пр. вручную — металлическими щетками или механизированным способом — при помощи перфоратора, эл. дрели, пескоструйным аппаратом и т. д.

Внимание: подготовку необходимо производить как на старых, так и на новых поверхностях.

Стыки бетонных конструкций (примыкания плит перекрытий к стенам, горизонтальные и вертикальные швы, швы фундаментных блоков) расшиваются на глубину не менее 20 мм с раскрытием (под прямым углом) не менее 20 мм. Швы кирпичной кладки расшиваются на глубину не менее 5 мм.

Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

Поверхность промывается обычной водопроводной водой до полного удаления остатков очистки.

Швы, стыки, вырубленные трещины заделать гидроизоляционным раствором «Гидротэкс-Ш».

Каверны и выемки глубиной до 15—20 мм заделать гидроизоляционным раствором «Гидротэкс-Р».

Основное условие подготовленной поверхности — структурно прочная основа, открытие капиллярных пор.

Поверхность считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажена.

Перед нанесением смеси необходимо определить места явных протечек и свищей. Применяя гидроизоляционный раствор «Гидротэкс-Б», произвести заделку свищей и протечек.

- 2) ПОДГОТОВКА СУХОЙ СМЕСИ К РАБОТЕ

Из упаковки в удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь в количестве, необходимом для работы в течение 30—40 минут. Из расчета 2,5—3 кг сухой смеси на м. кв. ровной поверхности.

Затворить водой комнатной температуры в количестве 20% от веса сухой смеси и размешать вручную или в низкоскоростном смесителе в течении 5 минут, без добавления воды, до получения однородного, пластичного раствора. Повторное перемешивание производится при появлении первых признаков ложного схватывания раствора.

Раствор готов к работе, если он однороден, пластичен.

- 3) НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА И УХОД ЗА НИМ

Сухой ветошью убрать с обрабатываемого участка поверхности капли фильтрационной воды, после чего прошпаклевать поверхность приготовленным раствором, заполняя раковины и трещины на всю глубину.

При помощи шпателя нанести слой гидроизоляционного раствора толщиной не менее 2 мм.

Через 24 часа осмотреть обработанную поверхность, определить не выявленные ранее места протечек, организовать их при помощи дренажных трубок (см. инструкцию по применению «Гидротэкс-Б»).

Через трое суток, применяя гидроизоляционный раствор «Гидротэкс-Б», устранить организованные протечки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уход за защитным покрытием «Гидротэкс-В» аналогичен уходу за свежеуложенным бетоном. Необходимо не допустить высыхания свеженанесенного защитного слоя в течение 3-х суток. В качестве возможных обеспечивающих мер могут быть рекомендованы например: орошение водой, укрывание его материалами, препятствующим активному испарению. Перед производством отделочных работ (окраска, побелка, оклейка обоями и т. д.) Поверхность промыть 5% раствором уксусной кислоты, затем водопроводной водой.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. При попадании раствора слизистую оболочку глаз, промыть их водой.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухих, закрытых помещениях в упаковке изготовителя.

### ВНИМАНИЕ!

- Несоблюдение положений инструкции, Технологии Производства Работ (подготовки поверхности, приготовление раствора и т. п.) может привести к изменению заявленных характеристик.

- Работы производить при температуре не ниже +5 °С.