# KUDO ABSOLUT PROFF 70+ ARKTIKA NORD

# Пена монтажная профессиональная зимняя

ТУ 2254-055-18738966-2012

Новые технологии: AFC®(Advanced Freeze Control)

и клапан Smart2Lock

Полиуретановая монтажная пена торговой марки KUDO® — эффективный продукт последнего поколения, созданный ведущими российскими и зарубежными технологами в области разработки монтажной пены, с учетом рекомендаций профессиональных строителей и монтажников.

Пена KUDO® произведена с использованием уникальной технологии собственной разработки AFC® (Advanced Freeze Control®). Оригинальная формула компонентов позволяет использовать пену при температуре баллона до –10°С**.

Монтажная пена KUDO серии PROFF ABSOLUT комплектуется инновационным клапаном Smart2Lock.    2-направленный механизм запирания Smart2Lock:

- гарантирует отсутствие утечек газа-вытеснителя и обеспечивает максимальный выход пены в течение всего срока хранения;

- исключает проникновение влаги внутрь баллона и минимизирует риск залипания клапана;

- изготовлен из материалов, которые не разрушаются под воздействием содержимого баллона и температуры;

- совместим со стандартными пистолетами для профессиональной пены; допускает транспортировку баллона в горизонтальном положении.

Назначение

Для монтажа светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ в зимнее время года при температуре окружающей среды до –25°С. Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Обеспечивает равномерный, стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Создает превосходную термо- и звукоизоляцию. Не деформирует конструкцию, благодаря низкому вторичному расширению.

Применение

● Работы рекомендуется проводить при температуре от –25°С до + 30°С и относительной влажности воздуха не менее 50%.

● Для получения максимального объема выхода и оптимальных физико-механических показателей пены перед использованием выдержать баллон при температуре от +18°С до +20°С не менее 10 часов.

● Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть пленкой прилегающие поверхности.

● Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности.

● Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить при температуре окружающей среды выше 0°С.

● Рабочее положение баллона — ДНОМ ВВЕРХ.

● Снять защитную крышку с баллона.

● На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надежности соединения.

● Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.

● Заполнить щель на 2/3 объема, нанося монтажную пену снизу вверх.

● Выход пены регулировать с помощью винта пистолета.

● В процессе работы периодически встряхивать баллон.

● После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре окружающей среды выше 0°С.

● Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом.

● Незатвердевшую пену удалить «Очистителем монтажной пены FOAM&GUN CLEANER» KUDO®.

● Для отвержденной пены использовать «Удалитель застывшей монтажной пены FOAM REMOVER» KUDO®.

● После полной полимеризации (24–48 часов*), затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.

● Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

Цвет 	белый

Выход пены, 	до 70 литров*

Структура на срезе 	мелкопористая однородная

Вторичное расширение 	15–30%

Время образования поверхн. пленки 	до 10 минут*

Время первичной обработки 	до 20 минут*

Время полной полимеризации 	24–48 часов*

Плотность 	10–20 кг/м3

Температура окружающей среды 	–25°С … +30°С

Температура баллона 	–10°С … +30°С

Термостойкость отвердевшей пены 	–40°С … +90°С

Температура хранения 	+5°С … +25°С

* При температуре +23°С и относительной влажности 50%.

**При температуре окружающей среды не ниже –10°С.

Оптимальные температурные режимы применения зимних пен KUDO:

| Температура окружающей среды | 20°С | 0°С | –10°С | –25°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура баллона | +18°С …+22°С | +15°С …+18°С | +10°С …+15°С | +5°С …+10°С |

Хранение

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.

Состав

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент

УКАЗАНИЯПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваем месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воз- действия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать как утеплитель при проведении строительных работ.

Срок годности: 18 месяцев при соблюдении правил хранения.

Объем баллона: 1000 мл

# Text boxes

Технология AFC®: уникальная формула компонентов позволяет использовать баллоны ЗИМНЕЙ пены, охлажденные до –10°С.