Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК универсал

АСТРАТЕК универсал - универсальная базовая композиция для теплоизоляции любых конструкций из кирпича, бетона, металла, пластика, дерева.

Покрытие АСТРАТЕК универсал температуростойкое, атмосферостойкое, паропроницаемое, содержит ингибиторы коррозии.

АСТРАТЕК универсал применяется для тепловой изоляции наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций и перекрытий зданий, проблемных зон, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, воздуховодов, паропроводов, емкостей и промышленного оборудования различного назначения, требующих тепловой защиты с температурой эксплуатации от - 60°С до + 200°С (допускаются кратковременные (1 - 2 часа) тепловые нагрузки до +260°С). Ликвидирует «мостики холода», устраняет дефекты строительства и антикоррозийной защиты.

Преимущества покрытия АСТРАТЕК универсал:

- снижает или полностью устраняет образование конденсата;

- предотвращает коррозию под изоляцией;

- предохраняет персонал от ожогов (горячие трубы, котельные);

- наносится на поверхности любых конфигураций;

- обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности;

- не поддерживает горение, снижает дымообразование и распространение огня;

- нетоксичен, экологически безопасен;

- малые трудо- и ресурсозатраты при эксплуатации и ремонте.

Технические характеристики АСТРАТЕК универсал

| № п/п | Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 595±10% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
| 2 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 47 | ГОСТ 17537-72 Раздел 1 |
| 3 | Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
| 4 | Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007-73 |
| 5 | Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 350±20% | ГОСТ 15139-69 |
| 6 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | ГОСТ 15140-78 |
| 7 | Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее - к бетонной и кирпичной поверхности - к стали | 0,8 0,8 | ГОСТ 28574-90 |
| 8 | Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | ГОСТ 6806-73 |
| 9 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: Воды 5% раствора щелочи 3% раствора хлористого натрия | 24 24 24 | ГОСТ 9.403-80* метод А, метод Б |
| 10 | Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | 1,5 | ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13 |
| 11 | Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,023 ± 10% | ГОСТ 7076-99 |
| 12 | Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий), при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С)* | 0,0012 ± 10% | п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
| 13 | Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/м ч Па | 0,02 | ГОСТ 25898-83 |

| Фасовка | Цена за 1 литр | Цена за упаковку |
| --- | --- | --- |
| 3 л | 450 р. | 1 350 р. |
| 10 л | 430 р. | 4 300 р. |
| 20 л | 415 р. | 8 300 р. |

* Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности - суммарный показатель теплопроводности покрытия с учетом кондукции пограничного слоя.

Срок службы полимерного покрытия Астратек

15 - 30 лет (в зависимости от условий эксплуатации).

Рекомендации по нанесению ТПП АСТРАТЕК универсал

1. Подготовка поверхности

Изолируемая поверхность должна быть сухой, очищенной от ржавчины, пыли, высолов, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, без признаков грибковых поражений. При необходимости следует удалить рыхлые участки, расшить трещины, отремонтировать поверхность цементно-штукатурными составами, обеспылить. Цементное молочко на бетонных поверхностях удалить механическим способом или химическим фрезерованием с помощью материала Гамбит Н-1 (комплекс).

Для выравнивания существенных дефектов (сколы, глубокие трещины) поверхности рекомендуется использовать соответствующие шпатлевки для внутренних или наружных работ.

На новые бетонные и оштукатуренные поверхности покрытие следует наносить не ранее, чем через 3 - 7 дней после их естественного высыхания, при температуре 15 - 20°С и нормальной влажности. При нанесении на ранее окрашенную поверхность необходимо снять старую краску в местах шелушений, отслоений. При необходимости зашлифовать наждачной бумагой средней и крупной зернистости.

2. Грунтование

Перед нанесением теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК универсал для выравнивания впитывающей способности, улучшения адгезии и увеличения срока службы готового покрытия рекомендуется загрунтовать поверхность. При покрытии неровных, гигроскопичных, горячих (более 80°С) поверхностей, можно использовать 25% водный раствор материала в качестве грунтовочного слоя.

Сильно и неравномерно впитывающие, имеющие осыпь песка, а также мелящиеся поверхности обработать универсальной грунтовкой GROSS фасад (1 - 2 слоя).

При покрытии «холодных» металлических поверхностей (не ниже +5°С) рекомендуется использовать грунтовку GROSS металл (1 - 2 слоя) либо другую качественную грунтовку по металлу. Для поверхности из цветного металла необходимо применять специальную грунтовку для цветных металлов, типа ВЛ-023.

При покрытии горячих (более +80°С) металлических поверхностей рекомендуется использовать 20 - 25% водный раствор материала АСТРАТЕК универсал в качестве грунтовочного слоя.

3. Нанесение покрытия

3.1. Работы по нанесению покрытия рекомендуется проводить при температуре изолируемой поверхности в пределах от +5°С до +120°С.

3.2. Не рекомендуется наносить покрытие на поверхности с остаточной влажностью более 8%, при сильном ветре, дожде, тумане, изморози.

3.3. Перед использованием АСТРАТЕК универсал необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. При механическом перемешивании скорость оборотов не должна превышать 300 об/мин. При необходимости допускается разбавление чистой водой 3 - 7% от общего объема. Полученный состав необходимо во время работы периодически перемешивать.

3.4. Покрытие наносится послойно кистью, воздушным или безвоздушным распылителем при соблюдении технологии межслойной сушки, при температуре t = 20 ± 2°С и выше и относительной влажности не более 65%. Толщина наносимого слоя не должна превышать 0,5 мм, итоговая толщина теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК универсал определяется методом теплотехнического расчета. Время полного высыхания каждого нанесенного слоя толщиной 0,3-0,5 мм составляет 24 часа. Время полного высыхания готового покрытия зависит от количества слоев, температуры и влажности окружающего воздуха. При необходимости, время межслойной сушки следует увеличить в 2 - 3 раза. Покрытие устойчиво к дождю через 24 ч.

Нанесение кистью

Рекомендуется использовать кисть из ненатурального ворса для нанесения интерьерных или фасадных красок, а также для окраски небольших поверхностей и исправления недостатков окраски.

Непосредственно перед нанесением материала смочите кисть водой. Нанесите материал кистью в одном направлении толщиной не более 0,2 мм. Как только этот слой материала высох до отлипания, нанесите следующий слой, и так - до толщины одного технологического слоя. Как правило, это 2 - 3 прохода кисти (в результате, толщина слоя составит 0,3 - 0,5 мм).

Рекомендации по нанесению покрытия воздушным или безвоздушным распылителем, а также необходимые консультации по подбору необходимого оборудования можно получить у наших технических специалистов.

3.5. Рабочие инструменты после нанесения промыть водой.

3.6. На готовое покрытие можно наносить акриловые краски GROSS фасад, GROSS интерьер, либо другие качественные акриловые краски.

В условиях высокой влажности, а также для увеличения срока службы покрытия, рекомендуется нанесение на готовое покрытие гидрофобизаторов на водной основе.

Для защиты готового покрытия от постоянного контакта с агрессивными средами рекомендуем нанести сверху полиуретановое защитное покрытие типа Уреплен.

4. Колеровка

Базовый цвет покрытия — белый, серый. Не рекомендуется производить колеровку самостоятельно, в связи с возможным ухудшением свойств покрытия. При необходимости можно заказать колерованный в пастельные тона материал на заводе-изготовителе по большинству европейских систем колеровки.

5. Расход

Расход теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК универсал зависит от способа нанесения, шероховатости и пористости поверхности, ее формы и более точно определяется путем пробного нанесения. Средний расход составляет: 1 — 1,3 л/кв.м. в зависимости от способа нанесения и свойств изолируемой поверхности (при толщине готового покрытия 1 мм).

6. Меры предосторожности и утилизация

Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК универсал пожаробезопасно и взрывобезопасно, не содержит растворителей, не требует специальных мер предосторожности в обращении с ним. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Материал является водорастворимым, добавление органических растворителей не допускается.

7. Хранение и транспортировка

Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК универсал следует хранить в плотно закрытой таре при температуре от + 5°С до + 35°С, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Материал с маркировкой «морозостойкий» можно транспортировать и хранить при температуре до -40°С в течение одного месяца. Допускается 5 циклов заморозки.

8. Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие теплоизоляционных полимерных покрытий АСТРАТЕК универсал техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, подготовки и нанесения, которые приведены в данных рекомендациях и технических описаниях на каждый конкретный вид покрытия. Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке - 12 месяцев со дня производства.

Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническими документами.