# «Гидротэкс-О» Очиститель

## ОПИСАНИЕ  «Гидротэкс-О» представляет собой многокомпонентный концентрированный водный раствор на основе сложных полифункциональных кислот.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для удаления остатков растворов на цементной и гипсовой основе (штукатурных и клеевых растворов, затирок и т.д.) с поверхностей фасадов из кирпича, камня, керамической плитки, плитки из керамогранита (при работе с керамогранитом использовать максимально разбавленный раствор 1:10). А также удаления высолов, грибковых и плесневых образований, следов ржавчины, мочевого камня. Удаляет остатки растворов, штукатурки, замазок, затирок, бетона и другие загрязнения на фасадах зданий, которые представляют собой смесь многих химических соединений — карбонатных, кальциевых, натриевых, сульфатных, калиевых солей, оксидов металлов и других соединений.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

Крупные, старые остатки растворов на цементное основе – без разбавления

Цементный налет – от 1:1 до 1:2

Остатки грязи и извести, высолы – 1:3

Грибок и плесень – 1:5

Содержит кислоту, разрушает нестойкие красители!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Массовая доля поверхностно-активных веществ (ПАВ) | не менее 10% |
| --- | --- |
| Плотность, г/см | 1,1-1,12 кг/м3 |
| Реакция среды (рН водной вытяжки) | 3— 4 |

РАСХОД СОСТАВА:  0,1 - 0,3 л/м3 в зависимости от степени загрязнения поверхности.

УПАКОВКА: Канистры емкостью  5 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой и т.п., методом распыления, с использованием оборудования высокого или низкого давления.

2. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 3-30 минут, при необходимости растереть щетками и смыть водой. Использование оборудования высокого давления улучшит качество очистки.  При сильных загрязнениях обработку повторить.

Примечания:

1. Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры  мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки (от 1:1 до 1:10).

2. Не допускать попадания концентрата на чувствительные к воздействию кислоты поверхности: хромированные, медные, оцинкованные, эмалированные, мрамор, алюминий, искусственный камень и т.п.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

- использовать резиновые перчатки.

При работе с концентратом:

- хранить в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- использовать резиновые перчатки и очки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав пожаробезопасен, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не содержит токсичных органических растворителей. Работы производить, соблюдая требования безопасности при работе с кислотами. Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. При попадании состава в глаза, слизистые оболочки или на кожу - промыть водой. При необходимости обратится к врачу.