# Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь

# «Гидротэкс-У» Универсальный

# (БЕЗУСАДОЧНЫЙ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ)

Основная модификация для поверхностной обработки конструкций при производстве гидроизоляционных работ

Безусадочная  гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды и воздействию агрессивных сред (для устройства внутренней и наружной гидроизоляции)

## РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь «Гидротэкс-У» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред.  Рекомендована к применению для устройства и восстановления гидроизоляции при отсутствии активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод через конструкции. Работы по устройству или восстановлению гидроизоляции можно производить как изнутри, так и снаружи помещений. При производстве гидроизоляционных работ, готовая к применению гидроизоляционная смесь «Гидротэкс-У» наносится на поверхность конструкций ручным способом при помощи инструментов и оборудования для штукатурных и отделочных работ. Рекомендуется применять совместно с вспомогательными модификациями («Гидротэкс-Ш»; «Гидротэкс-Р»; «Гидротэкс-Б»).

Является основной модификацией и применяется при устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).

## ДОСТОИНСТВА

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-У» устойчив к воздействию гидростатического давления.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-У» устойчив к воздействию агрессивных  сред.

- Покрытие из затвердевшего раствора гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-У» воздухопроницаемо.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь «Гидротэкс-У» безусадочная, ее затвердевший раствор не требует дополнительного ухода.

- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью конструкций.

- Обработанная поверхность конструкций легко подвергается окраске, побелке и пр.

- Экологически чист.

- Химические составляющие, проникая в капиллярные поры бетона, герметизируют (кольматирует) их.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-У» образует высокопрочное поверхностное покрытие.

- Обладает способностью «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,3 мм.

- Значительное увеличение межремонтных сроков эксплуатации зданий и сооружений.

- Сухая гидроизоляционная смесь «Гидротэкс-У» затворяется обычной водопроводной водой.

- Подготовка  поверхности конструкций не требует специальных знаний и навыков.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь «Гидротэкс-У» наносится на влажную поверхность.

- Оборудование легко очищается водой.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На цементной основе.

Не содержит растворителей.

Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

## Огнебезопасен.

## УПАКОВКА Полипропиленовый мешок весом 25 кг, ведро полимерное весом 8 кг, 15 кг

## ОПИСАНИЕ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь «Гидротэкс-У» представляет собой смесь портландцементов, заполнителя и комплексных химических добавок.

## РАСХОД: 2,5-3,0 кг (в пересчете на сухую гидроизоляционную смесь) на 1м2 поверхности. Расход зависит от качества подготовки поверхности.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Водонепроницаемость на «отрыв» не менее | 0,8 МПа (8 атм.) |
| --- | --- |
| Водонепроницаемость на «прижим» не менее | 1,0 МПа (10 атм.) |
| Условия эксплуатации | -40…+90° С |
| Предел прочности при изгибе, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 6 МПа (60 кгс/см2) |
| Предел прочности при сжатии, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 30 МПа (300 кгс/см2) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 7 суток | 1,5 МПа (15 кгс/см2) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 28 суток | 2,4 МПа (24кгс/см2) |
| Морозостойкость затвердевшего раствора не менее | 300 циклов |
| Коэффициент химической стойкости (К. х.с.) затвердевшего раствора: |
| Для солей и оснований | 0,8 (высокостойкий) |
| Для хлористых солей | 0,8 (высокостойкий) |
| Для растворителей | 0,8 (высокостойкий) |
| Для нефтепродуктов | 0,8 (высокостойкий) |

## Температура окружающей среды при нанесении готовой к применению гидроизоляционной смеси, не менее +50С.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

- Первичная очистка поверхности конструкций: Поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций очищаются от поверхностной пленки цементного камня, штукатурки, краски, масел, различных защитных слоев и прочее, вручную (стальными щетками) или механизированным способом (при помощи перфоратора, эл/дрели, пескоструйным аппаратом или водоструйным  аппаратом  высокого давления). До структурно прочного основания. Первичная очистка поверхности конструкций позволяет выявить не видимые ранее дефекты (трещины, каверны, напорные течи и т.д.).

Внимание: подготовку необходимо производить как на старых, так и на новых поверхностях.

- Расшивка и разделка: Вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, швы примыкания: пол – стена; потолок – стена, расшиваются на глубину не менее  20 мм. Раскрытие швов производится под прямым углом до боковых граней конструкций, но не менее 20 мм. ( устройство штрабы 20×20 мм., по всей длине шва). Швы кирпичной кладки расшиваются на глубину не менее 5 мм. Вводы коммуникаций разделываются  под прямым углом на глубину не менее 50-70 мм. Шириной от края гильзы не менее 50 мм. (устройство штрабы  по всей длине окружности). Из тела конструкции удаляются все инородные включения (торчащая арматура, закладные детали от использованной опалубки и т.д.) и разделываются под прямым углом на глубину не менее 20 мм. Произвести очистку разделанных мест. Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

- Разделка мест напорных течей и устройство дренажа: Перед  нанесением  готовой  к  применению  гидроизоляционной  смеси «Гидротэкс-У», необходимо определить места напорных течей, свищей и произвести их разделку. При помощи устройства дренажа  понизить давление напорной воды (см. инструкцию по применению сухой гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б»).

- Финишная очистка поверхности конструкций: Производится водоструйными машинами высокого давления (ВСМ Б3; А3; А5; Д5) или водопроводной водой из шланга (при отсутствии водоструйных машин), с целью удаления остатков очистки, обеспыливания, предварительного насыщения поверхности конструкций водой.

- Заделка расшитых и разделанных мест в конструкциях: Расшитые и разделанные места (швов, примыканий, вводов коммуникаций, технологические отверстия) в конструкциях. А также поверхностные дефекты (каверны глубиной более 20мм., трещины и т.д.). Заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш» (см. инструкцию по применению) на всю глубину. Прямые и острые углы примыканий выполнять в виде выкружек.

- Заделка разделанных и подготовленных мест напорных течей: Заделать места напорных течей готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Б» (см. инструкцию по применению).

- Выравнивание поверхности: Производить готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Р» (см. инструкцию по применению).  При выравнивании поверхности, каверны глубиной менее 20мм. Заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью на всю глубину. Произвести выравнивание поверхности полутерком.

- Основным условием подготовленной поверхности конструкций является структурно прочное основание, открытые капиллярные поры бетона.

- Поверхность конструкций считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажена.

- Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через трое суток, после выполнения работ по подготовке поверхности конструкций.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСИ ТМ «ГИДРОТЭКС-У»

- Для приготовления  гидроизоляционной  смеси  готовой к применению: Из упаковки в  удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь «Гидротэкс-У» (из расчета 2,5-3,0 кг. сухой смеси на м2 ровной поверхности), в количестве  необходимом для  ее выработки в течение 40-60мин.

- Сухую гидроизоляционную  смесь затворить водой комнатной температуры (18-200С.) в количестве 18% от ее веса (4,5л. воды на 25кг. сухой смеси) и размешать вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 5-7 минут, сделать 5 минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5-7 минут до получения однородной пластичной смеси.

- Гидроизоляционная смесь готова к применению для производства гидроизоляционных работ, если она однородна, пластична.

- В процессе работы необходимо производить дополнительное перемешивание, готовой к применению гидроизоляционной смеси, без добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСИ НА ПОВЕРХНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ТМ «ГИДРОТЭКС-У» И УХОД ЗА НЕЙ

- На предварительно подготовленную к производству гидроизоляционных работ  поверхность конструкций нанести при помощи шпателя, готовую к применению гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-У», толщиной не менее 2-3мм, заполняя ей  раковины и трещины на всю глубину.

- При гидроизоляционных, ремонтно-восстановительных, облицовочных и др. работах толщина слоя наносимой или укладываемой готовой к применению гидроизоляционной смеси должна быть технологически необходимой для данного вида работ, но не менее 2-3 мм.

- За исключением случая применения  в жарком и сухом климате, затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-У» не требует специального ухода. В экстремальных условиях (высокая температура, выветривание, прямые солнечные лучи, и т.д.), когда происходит активное испарение влаги: Необходимо не допустить высыхания затвердевшего раствора в течение 3-х суток. В качестве возможных обеспечивающих мер, могут быть рекомендованы, такие средства как: орошение водой, укрывание его материалами, препятствующим активному испарению.

- Перед производством отделочных работ (окраска, побелка, оклейка обоями и т.д.) поверхность промыть 5% раствором уксусной кислоты, затем водопроводной водой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по устройству гидроизоляции производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой и обратиться к врачу.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Сухие дисперсные строительные  гидроизоляционные  проникающие капиллярные смеси ТМ «Гидротэкс-У» хранить в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. При температуре окружающей среды выше +300С следует защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей. При хранении упаковки укладывают (устанавливают) на деревянные поддоны на расстоянии 15см. от пола в ряды не более 8 рядов (мешки) и 4 рядов (ведра). При складировании на большую высоту предусматривать мероприятия, предотвращающие разрыв (разлом) упаковки. Поддоны с упаковкой должны быть укрыты плотной полимерной пленкой на весь период хранения.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс-У», при соблюдении правил хранения 12 месяцев в ненарушенной упаковке производителя.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение положений инструкции, Технологического Регламента на производство работ при устройстве гидроизоляции с применением сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс» (подготовки поверхности, приготовление гидроизоляционной смеси готовой к применению и т.п.) может привести к изменению заявленных характеристик.